GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.03.01

BETONOWE  OBRZE¯A  CHODNIKOWE

Warszawa 1998

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych

Zgodnie z decyzj¹ Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê sporz¹dzenia szczegó³owej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Bran¿owy Zak³ad Doœwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.

03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel./fax (0-22) 818-58-29

Konsultacje:

Wydzia³ Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Treœæ ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzieñ 30 kwietnia 1998 r.

Przy sporz¹dzaniu szczegó³owej specyfikacji technicznej nale¿y ewentualnie uaktualniæ przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z ustawieniem betonowego obrze¿a chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z ustawieniem betonowego obrze¿a chodnikowego.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Obrze¿a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj¹ce jednostronnie lub dwustronnie ci¹gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materia³y

Materia³ami stosowanymi s¹:

obrze¿a odpowiadaj¹ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

¿wir lub piasek do wykonania ³aw,

cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrze¿a chodnikowe - klasyfikacja

W zale¿noœci od przekroju poprzecznego rozró¿nia siê dwa rodzaje obrze¿y:

obrze¿e niskie	- On,

obrze¿e wysokie	- Ow.

W zale¿noœci od dopuszczalnych wielkoœci i liczby uszkodzeñ oraz odchy³ek wymiarowych obrze¿a dzieli siê na:

gatunek 1 	- G1,

gatunek 2	- G2.

Przyk³ad oznaczenia betonowego obrze¿a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrze¿e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrze¿a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrze¿y chodnikowych

Kszta³t obrze¿y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kszta³t betonowego obrze¿a chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrze¿y

| Rodzaj | Wymiary obrze¿y, cm |
| --- | --- |
| obrze¿a | 1 | b | h | r |
| On |

75

100

6

6

20

20

3

3

Ow

75

90

100

8

8

8

30

24

30

3

3

3

2.4.2. Dopuszczalne odchy³ki wymiarów obrze¿y

Dopuszczalne odchy³ki wymiarów obrze¿y podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchy³ki wymiarów obrze¿y

| Rodzaj | Dopuszczalna odchy³ka, m |
| --- | --- |
| wymiaru | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| l | ( 8 | ( 12 |
| b, h | ( 3 | ( 3 |

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze¿y

Powierzchnie obrze¿y powinny byæ bez rys, pêkniêæ i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawêdzie elementów powinny byæ równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawêdzi elementów nie powinny przekraczaæ wartoœci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze¿y

Rodzaj wad i uszkodzeñ

Dopuszczalna wielkoœæ

| wad i uszkodzeñ |
| --- |
|  | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| Wklês³oœæ lub wypuk³oœæ powierzchni i krawêdzi w mm | 2 | 3 |

Szczerby

| i uszkodzenia | ograniczaj¹cych powierzchnie górne (œcieralne) | niedopuszczalne |
| --- | --- | --- |
| krawêdzi i naro¿y | ograniczaj¹cych pozosta³e powierzchnie: |
|  | liczba, max | 2 | 2 |
|  | d³ugoœæ, mm, max | 20 | 40 |
|  | g³êbokoœæ, mm, max | 6 | 10 |

2.4.4. Sk³adowanie

Betonowe obrze¿a chodnikowe mog¹ byæ przechowywane na sk³adowiskach otwartych, posegregowane wed³ug rodzajów i gatunków.

Betonowe obrze¿a chodnikowe nale¿y uk³adaæ z zastosowaniem podk³adek                 i przek³adek drewnianych o wymiarach co najmniej: gruboœæ 2,5 cm, szerokoœæ 5 cm, d³ugoœæ minimum 5 cm wiêksza ni¿ szerokoœæ obrze¿a.

2.4.5. Beton i jego sk³adniki

Do produkcji obrze¿y nale¿y stosowaæ beton wed³ug PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30.

2.5. Materia³y na ³awê i do zaprawy

¯wir do wykonania ³awy powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-11111 [5],             a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materia³y do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaæ wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe” pkt 2.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do ustawiania obrze¿y

Roboty wykonuje siê rêcznie przy zastosowaniu drobnego sprzêtu pomocniczego.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrze¿y betonowych

Betonowe obrze¿a chodnikowe mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu po osi¹gniêciu przez beton wytrzyma³oœci minimum 0,7 wytrzyma³oœci projektowanej.

Obrze¿a powinny byæ zabezpieczone przed przemieszczeniem siê i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

Transport pozosta³ych materia³ów podano w OST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe”.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkê (³awê) nale¿y wykonywaæ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaæ wymiarom ³awy w planie z uwzglêdnieniem w szerokoœci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Pod³o¿e lub podsypka (³awa)

Pod³o¿e pod ustawienie obrze¿a mo¿e stanowiæ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (³awa) ze ¿wiru lub piasku, o gruboœci warstwy od 3 do 5 cm po zagêszczeniu. Podsypkê (³awê) wykonuje siê przez zasypanie koryta ¿wirem lub piaskiem i zagêszczenie z polewaniem wod¹.

5.4. Ustawienie betonowych obrze¿y chodnikowych

Betonowe obrze¿a chodnikowe nale¿y ustawiaæ na wykonanym pod³o¿u w miejscu i ze œwiat³em (odleg³oœci¹ górnej powierzchni obrze¿a od ci¹gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnêtrzna œciana obrze¿a powinna byæ obsypana piaskiem, ¿wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaæ szerokoœci 1 cm. Nale¿y wype³niæ je piaskiem lub zapraw¹ cementowo-piaskow¹ w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale¿y oczyœciæ i zmyæ wod¹. Spoiny musz¹ byæ wype³nione ca³kowicie na pe³n¹ g³êbokoœæ.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze¿y chodnikowych i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego nale¿y przeprowadziæ na podstawie oglêdzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeñ wystêpuj¹cych na powierzchniach i krawêdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d³ugoœci i g³êbokoœci uszkodzeñ nale¿y wykonaæ za pomoc¹ przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok³adnoœci¹ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie kszta³tu i wymiarów elementów nale¿y przeprowadziæ z dok³adnoœci¹ do 1 mm przy u¿yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taœmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k¹tów prostych w naro¿ach elementów wykonuje siê przez przy³o¿enie k¹townika do badanego naro¿a i zmierzenia odchy³ek z dok³adnoœci¹ do 1 mm.

Badania pozosta³ych materia³ów powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci okreœlone w normach podanych dla odpowiednich materia³ów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale¿y sprawdzaæ wykonanie:

koryta pod podsypkê (³awê) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

pod³o¿a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (³awy) ze ¿wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

ustawienia betonowego obrze¿a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrze¿a w planie, które mo¿e wynosiæ ( 2 cm na ka¿de 100 m d³ugoœci obrze¿a,

niwelety górnej p³aszczyzny obrze¿a , które mo¿e wynosiæ (1 cm na ka¿de 100 m d³ugoœci obrze¿a,

wype³nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywaæ ca³kowite wype³nienie badanej spoiny na pe³n¹ g³êbokoœæ.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) ustawionego betonowego obrze¿a chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:

wykonane koryto,

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrze¿a chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów,

wykonanie koryta,

rozœcielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrze¿a,

wype³nienie spoin,

obsypanie zewnêtrznej œciany obrze¿a,

wykonanie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

Normy

| 1. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06250 | Beton zwyk³y |
| 3. | PN-B-06711 | Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
| 4. | PN-B-10021 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych |
| 5. | PN-B-11111 | Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ¯wir i mieszanka |
| 6. | PN-B-11113 | Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 7. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 8. | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |
| 9. | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a. |